| 专利信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申请号： | 200710023604 | 申请日： | 2007/06/12 |
| 公开日： | 2007/11/14 | 公告日： |  |
| 公开号： | 101070587 | 公告号： |  |
| 授权日： |  | 授权公告日： |  |
| 专利类别： | 发明 | 国别省市代码： | 84[中国¦南京] |
| 代理机构代码： | 32204 | 代理人： | 阙如生 |
| 申请人地址： | 江苏省南京市御道街29号 |  |  |
| 邮编： | 210016 | 范畴分类号： | 25F |
| 名称： | 半连续式等离子表面冶金板材批量生产方法及装备 |  |  |
| 国际分类号： | C23C 4/00 |  |  |
| 申请人： | 南京航空航天大学 |  |  |
| 发明人： | 张平则;徐重;姚正军;缪强 |  |  |
| 文摘： |  |  |  |
| 一种半连续式等离子表面冶金板材批量生产方法及装备，属于金属材料表面冶金技术及其设备领域。将工件（金属板材）装入预真空室，通过辅助热源预热工件到规定温度；通过传动机构将工件送入表面冶金室进行表面合金化处理，工件以０．１－１ｍｍ／ｓ的速度作水平往复运动，保证了大面积生产中板材表面成分及厚度的均匀性。预真空室重新装料；合金化处理完毕后，将工件送到冷却室冷却；重复此过程，实现半连续化生产。该方法及装置能够实现大面积金属板带表面冶金的工业化生产要求。如在普通碳钢板材表面制备Ｎｒ－Ｃｒ冶金层，与不锈钢有同等耐腐蚀性能，可部分代替不锈钢板材。 |  |  |  |
| 主权利要求： |  |  |  |
| 一种半连续式等离子表面冶金板材批量生产方法，其特征在于包括以下步骤：（１）、将待处理工件输送到预真空室进行真空预热；（２）、将经过预热的工件输送到双层辉光等离子表面冶金室，进行等离子表面冶金处理，处理过程中使工件以０．１－１ ｍｍ／ｓ的速度作水平往复运动；同时利用传动机构两侧与工件之间均设有的间隙保护结构进行灭弧，其中间隙宽度为０．５－２．０毫米，间隙深度为１０－２０毫米；（３）、将经过表面冶金处理的工件输送到冷却室冷却；（４）、上述第（１）步预 热工序、第（２）步表面冶金工序、第（３）步冷却工序为连续作业形式。 |  |  |  |
| 优先权项： |  |  |  |
| PCT 项 |  |  |  |
| 进入国家阶段日：; 国际申请号：. 国际申请日：; 国际公布日：. 国际公布号：; 国际公布语言：. |
| 法律状态： | 2009-11-4;视撤公告日 |  |  |