| 专利信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申请号： | 200710019820 | 申请日： | 2007/01/30 |
| 公开日： | 2007/08/01 | 公告日： | 2009/08/26 |
| 公开号： | 101008078 | 公告号： | 100532635 |
| 授权日： | 2009-8-26 | 授权公告日： | 2009-8-26 |
| 专利类别： | 发明 | 国别省市代码： | 84[中国¦南京] |
| 代理机构代码： | 32204 | 代理人： | 阙如生 |
| 申请人地址： | 江苏省南京市御道街29号 |  |  |
| 邮编： | 210016 | 范畴分类号： | 25F |
| 名称： | 镁合金表面辉光等离子沉积耐蚀合金层方法 |  |  |
| 国际分类号： | C23C 14/38;C23C 14/54;C23C 14/14 |  |  |
| 申请人： | 南京航空航天大学 |  |  |
| 发明人： | 徐江;徐重;陶杰;张平则;刘子利;陈哲源;朱文慧;骆心怡 |  |  |
| 文摘： |  |  |  |
| 本发明提供了一种镁合金表面辉光等离子沉积耐蚀非晶、纳米晶合金层方法，适用于镁合金表面制备耐蚀改性层制备，属于先进轻合金表面耐蚀防护技术领域。其特征在于：采用由靶材电极与工件电极组成的双阴极结构辉光溅射装置及方法，其中靶材：熔点在６００－１８００℃的纯金属或其合金材料，靶材电压：３００－６５０Ｖ，工件电压：３００－４５０Ｖ，靶材与工件间距：３０－４０ｍｍ，气压（Ａｒ气）：２０－４５Ｐａ。该方法生成的沉积层具有优越的耐腐蚀性能。 |  |  |  |
| 主权利要求： |  |  |  |
| 一种镁合金表面辉光等离子沉积耐蚀非晶、纳米晶合金层方法，其特征在于：采用由靶材电极与工件电极组成的双阴极结构辉光溅射装置及方法，其中靶材：熔点在６００－１８００℃的纯金属或其合金材料，靶材电压：３００－６５０Ｖ，工件电压：３００－４５０Ｖ，靶材与工件间距：３０－４０ｍｍ，气压（Ａｒ气）：２０－４５Ｐａ。 |  |  |  |
| 优先权项： |  |  |  |
| PCT 项 |  |  |  |
| 进入国家阶段日：; 国际申请号：. 国际申请日：; 国际公布日：. 国际公布号：; 国际公布语言：. |
| 法律状态： |  |  |  |